
	[bookmark: nev]GERSE PÉTER
gersepeter@gmail.com
Gépészmérnöki
MSc, 2. félév
Neumann János Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai Kar
	
[bookmark: _GoBack]






Témavezető:
	Dr. Bata Attila
Tanszékvezető, Adjunktus, NJE GAMFK




Fúvással előállított PET palackok kristályos szerkezetének módosítási lehetőségei

Kulcsszavak: PET; hidrogén; liner; kristályszerkezet
A kísérletek célja a fúvott PET termékek kristályosodási folyamatainak és ezek mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata.
Az első kísérletek alapján a fúvott PET palackok amorfnak tűnő oldalfalai magas kristályos részhányadot mutattak, s ezt hőkezeléssel még tovább sikerült növelni. Ezt
figyelembe véve, vizsgáltuk a fúvás során fellépő orientáció és az üvegesedési hőmérséklet (Tg) feletti hőkezelés hatását a kristályszerkezetre. Előkísérleteink során egy fúvógéppel előformából PET palackokat fújtunk három különböző szerszámhőmérsékleten (Tg alatti, Tg-közeli és Tg feletti tartományban). A kész PET palackok és előformáikat differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) vizsgáltuk, hogy meghatározzuk a szerszámhőmérséklet, tartózkodási idő és orientáció kristályosodási kinetikára gyakorolt hatását. A kalometriai vizsgálatok mellett dinamikus mechanikai analízissel (DMA) elemeztük a minták struktúr viszkoelasztikus viselkedését. Hosszú távú célunk egy olyan paramétersorozat kidolgozása, amely növeli a PET palackok mechanikai tulajdonságait és permeabilitását.
Az eredményeket hidrogéntárolás területén szeretnénk kamatoztatni (type 4; type 5 tartály), és esetlegesen saját tartály fúvási technológia optimalizálásában alkalmazni a kísérletek eredményeit.



