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Környezeti körülmények hatása a poliuretán ragasztástechnológiájára

A kutatás során 266 ragasztott kötést készítettem el. Ezeket két hónapon keresztül tesztelve figyeltem meg rajtuk a környezeti körülmények hatásait. A mintákat légkondicionált laboratóriumi helységben ragasztottam és tároltam. A környezeti körülményeket minél széleskörűbb módszereket alkalmazva vizsgáltam.
A legnagyobb eredményemnek tartom azt, hogy sikerült 18 különböző kísérletben feltérképeznem, hogy hogyan viselkedik a poliuretánragasztó a különböző ragasztási körülmények között. Egy további ragasztott típusként vizsgáltam a ragasztáshoz használt távtartó ragasztószalag lehetséges mérési eredménytorzító hatását. A térhálósodás tekintetében a legjobb a labor körülmények közötti AA típus felelt meg leginkább. A nyúlás tekintetében ahol a 6 mm-es ragasztást alkalmaztam, ott értem el elegendő fejlődést nyúlásban. A környezeti terhelésnél legjobban a ragasztót a páratartalom és a hőmérséklet . A hőkezelések is degradálták AG, AH, AI típusok, a folyadékok is ezt a tendenciát követték, amelyek közül az AM csapvízbe helyezett minták szolgáltak a legkisebb minőség megőrzéssel. Az UV hatására tesztelt minták 454 óra alatt tesztelve, a kötés szélén lévő degradáció hatására mutattak csekélyebb szilárdsági értékeket. A tönkremeneteli módok vizsgálatával igazoltam az irodalomkutatás során ismertetett tényezőt, a buborékképződést, aminek kialakulását el kell kerülni.
A jövőben szeretném ezeket az okokat részletezve, egy külön tényezőre összpontosítva is vizsgálni. Felmerültek további vizsgálati körülmények, amelyek során a kötéseket szeretném fárasztás alá vetni.



