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2. évfolyam
Részvétel formája: szakmai cikkel és előadással
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Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Elektromágneses alakítással létrehozott kötés kialakítása és vizsgálata
Kulcsszavak:
elektromágneses alakítás, mechanikus kapcsolat nélküli képlékenyalakítás, nagy energiasebességű alakítás
A cikk és az előadás témája rúd-cső kötések létrehozása egy kevésbé ismert és elterjedt technológiával: elektromágneses alakítással. Az elektromágneses alakítás, mely az elektrodinamikus alakító eljárások csoportjába tartozik, jó villamos vezetőképességű és alacsony folyáshatárú lemez- vagy csőszerű munkadarabokra kidolgozott képlékeny hidegalakító eljárás. Az alakítást nagy energiasebességű elektromágneses impulzus végzi mechanikus és hidraulikus kapcsolat nélkül. A kísérleteink során kompressziós tekerccsel egy-, két-, és háromhornyos rúd-cső alakzáró kötéseket hoztunk létre, megvizsgáltuk a kötések geometriai jellemzőit, egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni szilárdságukat. A szakítóvizsgálat során az alkalmazott trapéz alakú horonyprofillal készített egyhornyos kötés szétcsúszott, a két-, és háromhornyos kötés elszakadt.
Summary version in English:

Creating of joints with electromagnetic forming and their test
Keyword set:
electromagnetic forming, mechanical contact free forming, high velocity forming
The topic of the article and the presentation is the creation of rod-tube joints with a not widely known and applied technology: electromagnetic forming. The electromganetic forming, which belongs to the group of the electrodynamic forming, is a cold forming method invented for sheet and tube workpieces with high electrical conductivity and low yield strength. High energy rate electromagnetic impulse is used to deform materials without mechanical contact or hydraulical medium. During our tests one-, two-, and three-groove form-fit rod-bar joints were produced with compressive coil, we studied the geometric properties and strength of the joints against single-axis strain. During the tensile test the one-groove joint with the applied trapese-shaped groove pulled out from the tube, the two-, and three-grooved joints were fractured.
Az összefoglaló végleges szövege 2012. február 5-éig módosítható. Az angol nyelvű összegzés határideje ugyan ekkor! – mert az Emlékkonferencia előadóinak témáit bemutató Programfüzet e tartalmi kivonatok alapján kerül összeállításra! (Az angol nyelvű rész fenti elkészítése és beküldése kötelező!)
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- A projekt az Eurépai Unio
tamogatasaval valésul meg.
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